| Tabela 2: Coeficientes de permeabilidade das calçadas da Rua Nereu Ramos e Alameda Rio Branco, Blumenau, SC. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rua Nereu Ramos, Blumenau, SC |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Alameda Rio Branco, Blumenau, SC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lado esquerdo (nº 845) |  |  |  |  | Lado direito (nº 828) |  |  |  |  | Lado esquerdo (nº 840) |  |  |  |  | Lado direito (nº 697) |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Tempo de infiltração (s) | 3583 | >3600 |  |  |  | 3592 | 846 | >3600 | 843 | >3600 | 2940 | >3600 |  |  |  | 1783 | >3600 |  |  | 3094 |
| k - Coeficiente de permeabilidade (mm/s) | 0,01 | <0,01 |  |  |  | 0,01 | 0,06 | <0,01 | 0,06 | <0,01 | 0,02 | <0,01 |  |  |  | 0,03 | <0,01 |  |  | 0,02 |
| Condição técnica – NBR 16416 (ABNT, 2015) | Inadequado (K < 1mm/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fonte: Autores. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |