|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabela 2**: Coeficientes de permeabilidade das calçadas da Rua Nereu Ramos e Alameda Rio Branco, Blumenau, SC. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Rua Nereu Ramos, Blumenau, SC** | | | | | | | | | | **Alameda Rio Branco, Blumenau, SC** | | | | | | | | | |
| Lado esquerdo  (nº 845) | | | | | Lado direito  (nº 828) | | | | | Lado esquerdo  (nº 840) | | | | | Lado direito  (nº 697) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Tempo de infiltração (s) | 3583 | >3600 | | | | 3592 | 846 | >3600 | 843 | >3600 | 2940 | >3600 | | | | 1783 | >3600 | | | 3094 |
| k - Coeficiente de permeabilidade (mm/s) | 0,01 | <0,01 | | | | 0,01 | 0,06 | <0,01 | 0,06 | <0,01 | 0,02 | <0,01 | | | | 0,03 | <0,01 | | | 0,02 |
| Condição técnica –  NBR 16416  (ABNT, 2015) | Inadequado (K < 1mm/s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Fonte**: Autores. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |