APROVEITAMENTO DE FIBRAS DE COCO E RESÍDUOS DE POLIETILENO PARA A CONSTRUÇÃO DE TELHAS SANDUICHE

Figura 1: Estrutura do coco

Fonte: Mattos et al. (2011).

Figura 2: representação química do adesivo à base de tanino (Phenothan AG).

Fonte: TANAC, (2020)

Figura 3: Simbologia utilizada para a identificação e separação de materiais plásticos em processos de reciclagem.

Fonte: (ABNT/NBR 13230)

Figura 4: Representação da formação do material compósito reforçado por fibras.

Fonte: Kreutz, (2020).

Figura 5: Telha térmica trapezoidal com preenchimento em EPS.

Fonte: Isomil, (2020).

Quadro 1: Propriedades do Cocos nucifera

| PROPRIEDADE | PARÂMETRO |
| --- | --- |
| Massa Específica real (kg/m³) | 1.177 |
| Alongamento na ruptura (%) | 23,9 a 51,4 |
| Resistência à tração (MPa) | 95 a 118 |
| Módulo de elasticidade (GPa) | 2,8 |
| Condutividade Térmica (W/mk) | 0,043 a 0,045 |
| Comportamento ao fogo | Classe B2 |
| pH | 5,4 |
| Densidade (g/L) | 70 |
| Porosidade (%) | 95,6 |
| Retenção de água (ml/L) | 538 |
| Lignina (%) | 35 a 45 |
| Celulose (%) | 23 a 43 |

Fonte: Savastano et al., (1997); Senhoras, (2003).

Quadro 2: Propriedades básicas do PEAD

| PROPRIEDADES | VALOR |
| --- | --- |
| Ponto de Fusão (ºC) | 130 |
| Temperatura máxima de processamento (ºC) | 210 |
| Condutividade térmica (W/m.K) | 0,37 |
| Densidade média (g/cm³) | 0,96 |
| Limite de resistência à tração (MPa) | 16,8 |
| Tensão de escoamento sob tração (MPa) | 24,9 |
| Tensão de escoamento sob compressão (Mpa) | 21,3 |
| Módulo de elasticidade à tração (MPa) | 880 |

Fonte: Faria, (2002).

Quadro 3: Pontos de Ignição dos materiais; fibra de coco, adesivo de tanino e PEAD

| Componentes | Ponto de Ignição Médio (ºC) em pressão ambiente | Temperatura de Cura (ºC) a 25 kgf /cm² e 15 s / mm | Temperatura de moldagem (ºC) |
| --- | --- | --- | --- |
| Polietileno de alta densidade | 350 | ambiente | 160 a 190 |
| fibras de Cocos nucifera | 206,1 | não se aplica | indiferente |
| Adesivo de tanino | não se aplica | 160 | não se aplica |

Fonte: Adaptado de Lira, et al., (2014).

Quadro 4:Ensaios relacionados a telhas compósitas com fibra de coco

| Físicos e Mecânicos | - Densidade (NBR 7190:1993) - Inchamento de espessura (ASTM D 1037:1999) - Flexão elástica (ASTM D 1037:1999) - Absorção de Água (ASTM D 1037:1999) - Impermeabilidade (NBR 7581-2:2012) - Flamabilidade (NBR 9178:2015) |
| --- | --- |
| Biodeterioração | - Resistência ao ataque de bolores (ASTM D 3273:2016) - Resistência a fungos apodrecedores (ASTM D 2017:2005) |

Fonte: Adaptado de Wiedman, (2002); De Assis Passos, (2005); Nakamura, (2018).